ENGINE OIL COMPARISON

| PROPERTY |  |  | CASTROL MAGNATEC 5W-30 | CASTROL EDGE 5W-30 | MOBIL 1 5W-20 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Name | Standard | Unit |  |  |  |
| Aspect | Visually | - | Clear | Clear | Clear |
| Density @ 15 0C | ASTM D4052 | kg/l | 0.85 | 0.85 | 0.80 |
| Viscosity @ 100 0C | ASTM D445 | mm2/s | 9.7 | 11.9 | 8.8 |
| Viscosity @ 40 0C | ASTM D445 | mm2/s | 55.4 | 73.4 | 48.3 |
| Viscosity CCS @ -30 0C | ASTM D5293 | cP | 4110 | 6130 | n/a |
| Sulphated Ash | ASTM D874 | wt.% | 1.0 | 0.6 | 1.0 |
| Total Base Number, TBN | ASTM D2896 | mg KON/g | 8.0 | 6.0 | n/a |
| Pour Point | ASTM D97 | 0C | -39 | n/a | -47 |
| Flash Point | ASTM D93 | 0C | n/a | 209 | 228 |
| HTHS Viscosity | ASTM D4683 | mPa∙s | n/a | n/a | 2.62 |

Sources:

1.	Castrol Magnatec 5W-30

2.	Castrol Edge 5W-30

3.	Mobil1 5W-20